| ICS | 13.340.10 |
| --- | --- |
| CCS | C 73 |

团体标准

T/DLAS XX—2025

供热管网抢修专用服

点击此处添加标准名称的英文译名

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

大连市标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由大连良格科技发展有限公司提出。

本文件由大连市标准化协会归口。

本文件起草单位：大连良格科技发展有限公司、大连标准认证研究院有限公司。

本文件主要起草人：。

供热管网抢修专用服

范围

本文件规定了供热管网抢修专用服的术语和定义、型号与规格、技术要求、性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于供热管网抢修作业人员为了避免环境中高温热源所产生的接触热造成的伤害所使用的专用服。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528  硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性的测定

GB/T 532  硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合度的测定

GB 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分:接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2912.1  纺织品 甲醛的测定第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 8948  聚氯乙烯人造革

GB/T 34336-2017  纳米孔气凝胶复合绝热制品

HG/T 2580  橡胶或塑料涂覆织物 拉伸强度和拉断伸长率的测定

HG/T 2582-2022  橡胶或塑料涂覆织物 耐水渗透性能的测定

GB/T 20463-2015  防水服用橡胶或塑料涂覆织物 规范

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

技术要求

原材料

面料

宜采用符合本文件规定的面料，面料应具有防水隔热性能。

面料表面聚氯乙烯（PVC）应符合 GB/T 8948的要求。

面料中间层气凝胶应符合GB/T 34336-2017的要求。

面料内面针织布，GB 18401-2010的要求。

辅料

衬布、垫肩、装饰花边、袋布

宜采用与所用面料、里料的性能相适宜的衬布、垫肩、装饰花边、袋布，其质量应符合本文件相关规定 。

缝线、绳带、松紧带

宜采用与所用面料、里料、辅料的性能相适宜的缝线、绳带、松紧带(装饰线、装饰带除外)。

拉链及其他附件

宜采用适合所用面料的钮扣(装饰扣除外)、拉链及其他附件。钮扣、装饰扣、拉链及其他附件应表面光洁、无毛刺、无缺损、无残疵、无可触及锐利尖端和锐利边缘。拉链啮合良好、顺滑流畅。

可触及锐利尖端和锐利边缘是指在正常穿着条件下，成品上可能对人体皮肤造成人身伤害的锐利尖端和边缘。

外观要求

产品整体造型应符合设计图纸或试样要求，同批产品应无外形不相符现象。

产品整体应表面平整洁净，无死皱折、刀痕、破损、脱层、喷硫、发粘和缺胶等缺陷。

产品表面光滑，边缘整齐、与人体接触之处不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。

产品卡扣应装扣牢固，配合松紧适宜。

产品应颜色均匀，同批产品同一颜色应无明显色差。

合缝搭粘宽度不小于10 mm。

商标端正，字迹清晰，完整。

尺寸偏差

产品实际尺寸与标示尺寸相符，允许偏差为±5%。如有特殊要求，可按供需双方约定执行。

缝纫质量

产品的缝纫线迹应顺直，针码均匀整齐，上下线松紧适宜，无断线或开线等缺陷。

使用性能

产品应使着装者在作业时肢体活动自如，不易引起勾、挂、绞、碾，便于穿脱。

理化指标

产品理化指标应符合表1的规定。

理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 甲醛含量，mg/kg | ≤300 |
| 合缝抗透水性 | 压力：缝制部分 5kpa，粘合部分 10kpa；时间： 1h，不透水 |
| 整体抗透水性 | 1h，不透水 |
| 合缝粘着强度，N/m | ≥300 |
| 合缝扯断强度，kN/m | ≥4.0 |
| 耐寒性(-15℃×4h) | 产品经耐寒试验后，应无断裂、裂纹等现象出现 |
| 耐热老化性(50℃×4h) | 经热老化试验后，应无发粘、变软或变形的现象出现 |

隔热性能

接触热传导阈值时间≥15s。

加热柱加热至120℃。

试验方法

外观

自然环境下，目测手感检验。

尺寸偏差

用游标卡尺或卷尺进行测量。

缝纫质量

自然光线下，用目测手感检验。

使用性能

实际操作检验。

理化指标

甲醛含量

按GB/T 2912.1的规定执行。

合缝抗透水性

试验环境：常温。

试验仪器：量程为40kpa以上，精度为0.01kpa的涂层织物抗透水性测试仪。

试样：在试样的不同合缝部位测试三次。试验前，试样应在常温条件下停放不少于16h。

试验步骤：试样夹至试验机上之前，将水注满到橡胶垫片或橡胶0型圈顶部，使水和试样表面没有气泡存在。试样平整的放在下夹盘上，放好上盖夹紧，以12.86±0.50cm3 /min的排水量增加水压到一个预定值，并保持预定压力。记录试样、湿润、破坏等异常现象出现的时间。

试验结果：在规定的压力（缝制部分5kpa，粘合部分10kpa）和时间条件下，均不透水为合格。

整体透水性

将产品立着浸于水槽中（常温水），深度至胯部，外露部分垂直固定挂好，1h后取出，检查产品有无透水现象。

合缝粘着强度

从成衣上截取（长200mm-210mm;宽按胶条宽度或搭粘宽度）试样，预剥离40mm。试验前，试样应在温度23℃±2℃、相对湿度45%-55%的环境下停放不少于16h。按GB/T 532规定的步骤进行。

合缝扯断强度

从成衣不同部位的缝合处截取宽50mm，长350mm～400mm的试样，使合缝处于中间位置。试验前，试样应在温度23℃±2℃、相对湿度45%～55%的环境下停放不少于16h。按HG/T 2580规定的步骤进行。

耐寒性

将产品置于（-15℃±2℃）的冰箱中，静置4h，取出至常温下观察产品是否有断裂或裂纹的现象出现。

耐热老化性

将产品置于（50℃±2℃）的恒温箱中，静置4h，取出至常温下观察产品是否有发粘、变软或变形的现象出现。

检验规则

组批

以同一工艺、同原料生产的同规格产品为一组批。

检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

产品出厂前需经厂检验部门逐批检验合格，方能出厂。

出厂检验项目：外观要求、尺寸偏差、缝纫质量、使用性能。

抽样方法和抽样数量

抽样检验方法按GB/T 2828.1计数抽样检验程序一次性抽样方案的规定进行，检验水平为Ⅱ。接收质量限（AQL）为6.5，按表2规定抽取样本。

抽样数量及判定

| 批量范围 | 样本数 | 合格判定数（Ac） | 不合格判定数（Re） |
| --- | --- | --- | --- |
| 26～50 | 8 | 1 | 2 |
| 51～90 | 13 | 2 | 3 |
| 91～150 | 20 | 3 | 4 |
| 151～280 | 32 | 5 | 6 |
| 281～500 | 50 | 7 | 8 |
| 501～1200 | 80 | 10 | 11 |
| 1201～3500 | 125 | 14 | 15 |
| ≥3501 | 200 | 21 | 22 |
| 26件以下应全数检验。 |  |  |  |

型式检验

正常生产时每年进行一次型式检验；有下列情况时也应进行型式检验：

新产品试制鉴定；

原料和工艺有较大改变可能影响到产品质量时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

国家质量监督机构提出要求时。

型式检验项目包括技术要求中规定的全部项目。

型式检验项目应从出厂检验合格的产品中随机抽取，抽取数量应满足检测要求。

判定规则

型式检验结果全部符合本标准要求时，判定型式检验合格。若检验结果中出现1项不符合，允许加倍从该批产品中加倍抽样复检，复检后仍不合格，则判该批产品为不合格。

标志、包装、运输、贮存

标志

产品外包装上应标注产品名称、规格、执行标准号、生产者名称及地址。

包装箱上的包装储运图示标志符合GB/T 191的规定。

包装

产品包装应保证产品不受损伤，便于运输和贮存。如客户有特殊要求，按合同规定进行。

运输

产品在运输过程中应避免冲击、挤压、日晒、雨淋及化学品的腐蚀。

贮存

产品应贮存在通风良好、干燥的室内、避免重压及污染。