《燃料电池电流密度分布特性测试方法》

团体标准编制说明

- 工作简况

- 任务来源

为了推动中国氢能产业的发展，指导和规范车用大面积燃料电池的分布特性检测方法，促进大功率燃料电池设计与测试的管理规范化，以及推动氢能产业链高质量发展。经大连氢能产业发展促进协会批复立项团体标准《燃料电池电流密度分布特性测试方法》。

- 任务背景

燃料电池运行过程中，其内部反应过程同时涉及到气、水、热、质、电等多种物质和信号的传输，极易在活性面积方向上出现物质分布和信号分布不均的现象。例如反应气通过流场传输传递到膜电极表面的过程中，由于流场设计不合理或者局部水管理不当，会发生气体在膜电极表面分布的不均匀现象，造成膜电极在不同区域产生的电流密度分布不均匀，引发膜电极不同区域出现电压、温度等参量分布不均，进而造成材料加速衰减。随着燃料电池功率的提高，活性面积的扩大，各种物理量的空间分布不均问题将显著加剧，这会直接影响燃料电池的性能和稳定性。因此，通过一定的方法和手段对电池的局部性能以及分布特性进行测量，有助于全面深入地理解燃料电池运行过程中内部复杂的反应机制,从而为电池优化和设计奠定基础，这对改善电池性能和延长电池使用寿命至关重要，同时对推进燃料电池的商业化应用也具有重要意义。

目前国内现行的燃料电池相关标准有70余项，其中关于测试方法的标准有10余项，包括燃料电池材料、部件、环境适应性、工况适应性、单电池、电堆等方面的测试。但关于燃料电池分布特性测试方法方面的标准尚属空白。该项目主要依托于参研国家重点研发计划“燃料电池多维参量在线监测与表征解析”项目，通过对项目中燃料电池参量分布特性测试方法的重点研究，及与项目组其他成员之间沟通学习，对燃料电池电流密度分布特性测试方法做了详细研究分析，为燃料电池电流密度分布特性测试方法标准制定提供重要基础。

- 主要工作过程

2025年4月提交标准提案预研。

2025年5月，组建项目工作小组，制定工作方案和进程安排，明确小组成员工作任务。成员包括标准化专业人员、制氢加氢相关企业和科研机构代表，确保了标准的制定规范化。

2025年6月，获大连市氢能产业发展促进协会团体标准批复立项。

2025年10月形成标准草案。

2026年x月召开标准研讨会。

2026年x月形成标准征求意见修改稿。

（四）参编单位

中国科学院大连化学物理研究所，大连宇科创新科技，大连锐格新能源科技，大连国创氢能科技等共同参与制定。

（五）参编人员

表 1 主要起草人与任务分工

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宋微 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 组群组长/研究员 | 标准草案编制 |
| 2 | 苌国强 | 大连宇科创新科技 | 董事长 | 标准草案编制 |
| 3 | 刘燕喜 | 大连锐格新能源科技 | 技术总监 | 标准草案编制 |
| 4 | 姚荣华 | 大连国创氢能科技 | 总经理 | 标准草案编制 |
| 5 | 俞红梅 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 组群组长/研究员 | 标准草案审核 |
| 6 | 邵志刚 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 组群组长/研究员 | 标准草案审核 |

- 确定标准主要技术内容的论据

本标准共十章，包括适用范围、规范性引用文件、术语、电流密度分布测试通用安全要求、电流密度分布测试装置组成。电流密度分布测试装置精度要求、测试设备及条件、电流密度分布特性测试装置装配、电流密度分布特性测试方法、试验报告等。

1 范围

本标准是面向质子交换膜燃料电池单电池、短堆或者整堆，针对燃料电池面积方向上局部电流密度分布特性，开展燃料电池在面积方向上的电流密度分布特性测试的技术和方法。

2 规范性引用文件

本文件共给出5项规范性引用文件，均为国家标准。

3 术语和定义

本文件给出“燃料电池”、“膜电极”、“双极板”、“集流板”、“端板 ”、“流场板 ”、“电流密度 ”、“局部电流密度 ”、“燃料电池分区”、“电流密度分布”十个术语。“燃料电池”是指将外部供应的燃料和氧化剂的化学能直接转化为电能（直流电）及生成热合反应产物的电化学装置。“膜电极”是指燃料电池中电化学反应过程发生的场所，由质子交换膜、阳极/阴极催化层、阳极/阴极气体扩散层、密封边框组成。“双极板”是指在燃料电池中与膜电极相邻并依次堆叠组成电堆，负责连通相邻两节膜电极的电路，给膜电极供应反应气体，导出生成水，散热等，由阳极板、阴极板组成。通常一侧具有阳极流场与膜电极阳极相邻，另一侧具有阴极流场与膜电极阴极相邻，阳极板和阴极板中间是冷却剂流场。“集流板”是指位于电堆两端用来传导电堆所产生电流的导电板。“端板 ”是指位于燃料电池电堆两端，用于给堆叠在一起的电堆组件传送压紧力的部件。“流场板 ”的结构是一侧为气体流场与膜电极相邻，另一侧是平板与极板或者本标准中电流密度分区测试装置相邻。“电流密度 ” 是膜电极单位面积上通过的电流。“局部电流密度 ”是 膜电极局部区域内单位面积上通过的电流。“燃料电池分区”是在膜电极面积方向上进行网格化分区，以对网格内进行特征参数检测。“电流密度分布”是通过对燃料电池分区内的电流密度分别检测，形成电流密度分布数据。

4 电流密度分布测试通用安全要求

运行中的燃料电池使用氧化性和还原性气体,这些气体储存在高压容器中。燃料电池自身可以在加压或常压下运行。

进行燃料电池试验的人员应进行操作培训,并有操作燃料电池电池试验系统的经验,并应熟知安全操作规程(包括电器设备操作、化学反应、压缩气体)。安全操作一台燃料电池测试平台需要适当的技术培训、经验以及安全设施和设备。

5、电流密度分布测试装置组成   本标准将规定燃料电池电流密度分布特性测试装置的结构、组成、分区布局、分区检测外轮廓尺寸、单个分区尺寸、分区电流采集的布线方式、电流传感器种类、电流传感器固定方式、测试装置的密封方式、检测装置的焊接方法、数据采集装置等

6、电流密度分布测试装置精度要求   本标准将规定电流密度分布特性测试装置加工精度（包括厚度平整度、尺寸精度、焊接精度等）、不同分区对电压传输的精度、不同分区对电流密度采集的精度，规定测试装置组装到燃料电池中对电池性能的影响。

7、测试设备及条件   本标准规定了电流密度分布测试的测试对象（单电池、电堆），测试设备、测试环境及要求等。

8、电流密度分布特性测试装置装配  本标准将规定电流密度分布特性测试装置在燃料电池单电池、短堆、整堆中的装配位置、装配方法、装配压力。

9、电流密度分布特性测试方法  本标准将规定利用电流密度分布特性测试时的测试前准备工作，当单电池或电堆完成活化后，在用户建议的条件下测试燃料电池性能，测试过程中，当电池电压稳定后，利用数据采集卡采集电流密度分布特性测试装置不同分区的电流密度，建议测试时间1-5min，采集测试时间内的电流密度值。

10、试验报告  试验报告应准确、清晰、客观，提供足够信息以证明该试验所达到的目的。

- 主要试验（或验证）情况分析

在实际场景试验方面，依托中国科学院大连化学物理研究所与大连宇科创新科技、大连锐格新能源科技、大连国创氢能科技等合作研制的燃料电池电流密度分布测试装置，进行了燃料电池电流密度分布的相关测试，燃料电池不同阳极水管理方式下的电流密度分布特性实验也为标准的制定提供了相关的参考；同时，依托于国家重点研发计划“燃料电池多维参量在线监测与表征解析”项目，通过对项目中燃料电池多维参量测试方法的重点研究及与项目组其他成员之间关联研究，对燃料电池多维参量测试方法、燃料电池多维参量分布对膜电极耐久性影响等方面做了详细研究分析，为燃料电池电流密度分布特性测试方法标准制定提供重要基础。

- 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过燃料电池电流密度分布特性测试方法标准的制定，可以为后续研发重卡用大面积燃料电池过程中提升电池一致性提供检测手段、以及在燃料电池运行过程中监控不同区域电流密度及时消除局部故障，有利于提高燃料电池的性能和可靠性，从而推动清洁能源在交通运输、分布式发电等领域的广泛应用。

本标准制定作用具体体现在两个方面，一是通过标准制定可以明确燃料电池电流密度分布特性测试方法的装置组成、装置精度要求、装置装配方法等，为电流密度分布检测提供统一的方法；二是通过制定电流密度分布检测方法，可以对大面积燃料电池开发过程中一致性检测提供手段，排除因电流密度不均带来的故障和安全隐患，对推动大面积燃料电池技术发展具有一定意义

- 与国际、国外有关法律法规和标准水平的对比分析

目前，国内外对燃料电池电流密度分布特性测试的相关法律法规和标准处于空白，本标准的建立有效解决了相应标准缺失的问题，为燃料电池电流密度分布特性测试方法提供了标准参考。

- 与现行有关法律、法规和标准的关系

随着车用燃料电池技术的发展，目前国内外已经出台了多项燃料电池相关标准，但是随着车用燃料电池功率和尺寸的进一步提升，燃料电池面积方向上的电流密度分布一致性问题也随之体现，而目前在关于燃料电池电流密度分布特性测试方法方面的相关标准处于空白，本标准制定对于补充燃料电池电流密度分布特性测试方法的标准具有重要指导意义。

- 重大分歧意见的处理过程及依据

无

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议企业参照标准内容对操作手册或作业指导书根据实际场景进行细化，最大限度覆盖风险因素。同时加强标准内容宣贯培训，确保从业人员充分理解标准内容，并通过反馈机制推动标准持续优化。

- 废止现行有关标准的建议

无

- 涉及专利的有关说明

无

- 其他应予说明的事项

无