| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/DLAS XXXX—XXXX

秸秆蒸汽爆破板材生产工艺技术规范

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

大连市标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由乾佰熙（大连）生物科技有限公司提出。

本文件由大连市标准化协会归口。

本文件起草单位：乾佰熙（大连）生物科技有限公司

本文件主要起草人：

秸秆蒸汽爆破板材生产工艺技术规范

范围

文件确立了秸秆蒸汽爆破板材的生产工艺流程，规定了秸秆蒸汽爆破板材生产的工艺要求，并描述了相应的证实方法。

本文件适用于以秸秆为原料，经蒸汽爆破等工序仿木板材的生产。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 150.1  压力容器 第１部分：通用要求

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

蒸汽爆破  steam explosion

将固体物料用饱和水蒸气进行高压处理一定时间后，瞬时泄压产生爆破的工艺。

[来源：NY/T 4471-2025，3.1]

仿木  wood imitation

一种可以模仿天然木材纹理的制造工艺。

[来源：GB/T 40918-2021，3.1]

仿木板材  wood-imitation board

以农作物秸秆为主要原料，辅以发泡剂、抗老化剂等助剂，通过挤出成型的方法，采用仿木(3.2)制造的板材。

[来源：GB/T 40918-2021，3.2，有修改]

设备设施要求

一般要求

厂区设计应符合 GBZ 1及相关标准的规定。

各零件需检验合格，外购件和外协件符合相应标准的要求，经验证合格后方能进行装配。

装配后整机运转灵活、平稳、无阻滞现象，转动、传动和调节装置（机构）应灵活可靠，操作方便，无异常响声。

各紧固件连接牢固、无松动现象。

各机构之间的连接应顺畅。

液压、气动、润滑系统或有关部位无漏油、漏水（或渗漏）和漏气等现象。

设备外观不应有图样规定外的凸起、凹陷、粗糙不平和其他损伤等缺陷。

涂漆表面应平整、色泽一致，不应有漏气、皱纹、起泡、流挂、剥落等缺陷。

外露件及外露结合面的边缘应整齐，不应有明显的错位。

气路、水路、电路的管线应排列整齐美观，固定安全可靠。

蒸汽爆破设备应符合 GB/T 150.1的要求。

面向数字化转型的生产设备（如有）宜考虑运行状态可感知、运行信息可交互、运行决策可优化的运行管理总则。

主要设备

阀门

多口蒸汽闪爆罐快开阀门基本使用技术参数包括但不限于：

工作压力：≤2.0MPa；

设计压力：3.0MPa；

工作温度：130℃～180℃；

设计温度：240℃；

工作介质：水蒸气、压缩空气及植物秸秆；

阀门口径：DN300（mm）；

阀头行程：≥300mm；

耐压试验压力：4.5MPa；

气密性试验压力：3.0MPa；

使用寿命：10年，启闭次数≥1000000次；

主体材料：阀头06Cr19Ni10。

蒸汽闪爆釜

蒸汽闪爆罐

粉碎机

宜根据产量选择5.5 kW～15kW。

高速混合机

宜选择转速800 r/min～1200r/min)

环境卫生要求

厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施。

宜采用密闭系统操作的方式，便于管道清洁。

生产厂房、车间、生产设备、人员、生产过程、检验等应根据最终产品的分类及使用范围符合国家有关要求。

生产工艺流程

秸秆蒸汽爆破制板生产工艺流程如图1所示。

原料筛选及预处理--配料混合--造粒--挤出成型--冷却--牵引切割--表面仿木处理--检验包装蒸汽爆破（未提及）

生产工艺要求

原料筛选

筛选要求。（无）是否和饲料一致。

原料预处理

秸秆原料除尘、除沙、除铁。

树脂原料去除金属杂质。

磨粉

原料磨粉至80目。

配料混合

高速混合机（转速800 r/min～1200r/min)混合，混合时间10min～15min，至物料成松散状无结团，冷却至40℃以下出料。

造粒

双螺杆造粒机机筒温度应根据配料种类进行调整。PVC树脂机筒温度在160℃～190℃，PE机筒温度在140℃～170℃，挤出后经水冷切粒，制成直径3mm～5mm颗粒。

挤出成型

将颗粒投入锥形双螺杆挤出机，模头温度要高于机筒末端温度5℃～10℃，避免物料粘模具。

冷却

进入水槽分段冷却，水温从40℃～50℃逐步降至25℃～30℃，冷却时间5min～8min，保证板材内外温差不高于5℃，避免翘曲。

牵引切割

经牵引机匀速牵引（牵引速度与挤出速度同步），通过数控切割机按规格切割，切割刀片转速3000 r/min～4000r/min，保证断面平整无崩边、毛刺。

仿木处理

热压辊压印立体木纹，温度100℃～120℃，压力2MPa ～3Mpa。

废料处理（有/无）

用于其他原料，如制作秸秆膜等。

成品处理

质量控制

应满足相关产品质量控制要求或标准要求。

包装

包装应牢固、洁净、防潮，能保护产品的品质，便于储存和运输，同时防止交叉污染。

净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

证实方法

第4章设备、设施、环境、卫生的要求，通过现场勘察、查阅设计文件以及根据引用的GB/T 150.1、GBZ 1等要求进行验证。

原料采购记录、验收记录、生产记录、检测报告等应予以保存，相关记录和报告应至少保存3年。

杂质可通过目视或磁选机等方法进行检测，记录检测结果。

纤维素含量（等级）、水分含量等指标应按产品标准规定的技术要求进行检测，将结果和报告进行记录。

第6章涉及特种设备的要求，通过现场勘察和查阅特种设备的产品合格证、使用登记证、检验报告等进行验证。

第6章涉及爆破设备等风险较高作业的要求，通过观察人员作业情况等进行验证。

净含量按照JJF 1070的规定检测并记录。

参考文献

[1]  GB/T 21723  麦（稻）秸秆刨花板

[2]  GB/T 23471  浸渍纸层压秸秆复合地板

[3]  GB/T 23472  浸渍胶膜纸饰面秸秆板

[4]  GB/T 27796  建筑用秸秆植物板材

[5]  GB/T 31765  高密度纤维板