团体标准

《秸秆蒸汽爆破制浆生产工艺技术规范》

（征求意见稿）

编制说明

一、立项背景及任务来源

（一）立项背景

随着我国造纸工业的快速发展，纸张总产量的迅速增长，造纸纤维原料的供给不足已成为影响我国造纸工业发展的重要因素。造纸纤维原料短缺问题，今后仍然是主要矛盾。长期靠进口来解决我国造纸原料严重短缺不是一个根本解决办法，尤其是当前能源价格的高涨，运输成本大幅度增加，同时潜在影响国家经济安全的危险性也在增大。这是不容我们忽视的严重问题。造纸原料资源的供给问题，是我国造纸工业发展的最大难题。目前解决造纸制浆排放污染的途径一是碱回收技术；二是物化加生化技术。但这两类技术没有从根本上解决污染问题。因而开发利用新的纤维资源，科学合理利用好各种非木材纤维原料资源是非常重要的。但造纸工业要合理利用非木纤维资源，减少污染、保护环境，这是传统的制浆方法已无力承担的重任，必须开发新的制浆工艺。

秸秆由于其纤维特点，适合制备高品质纸浆。我国秸秆资源丰富，根据农业农村部农作物秸秆资源台账数据，2021年全国秸秆利用量6.47亿吨。因此，有必要创建一个以秸秆等木质纤维素为通用原料的工业新模式，重点突破秸秆原料作为新一代生物及化工产业原料炼制的关键问题，从工程角度突破制约原料成为工业原料的科学问题。以基础科学研究为手段，利用工程实践的思维，以循环经济理念为指导，对秸秆原料聚集态进行结构拆分与功能利用。对于原料，要提高其均一性，进行结构拆分和定向转化；对于技术和设备，要突破关键技术，开发关键设备并进行过程集成。只有这样才能实现多联产，提高产品性能，降低生产成本。

蒸汽爆破技术作为近些年新兴的纤维处理技术，其技术原理是将蒸汽分子渗进植物组织内部，然后瞬时释放完毕，使蒸汽内能转化为机械能，作用于植物组织细胞层间，破坏纤维结构并释放营养物质。该技术具有时间短、成本低、无污染、效果好等优点，经研究发现，蒸汽爆破后秸秆的利用率显著提升。

秸秆等原料通过蒸汽爆破技术与机械梳分技术（负压风选）的耦合，降低秸秆原料中杂细胞的含量，从而制得性能优异的非木纤维浆粕。实施清洁生产新工艺，提高节能减排和综合利用水平，提高非木纤维制浆造纸质量。

本文件目的在于提供一种生物质长短纤维干法梳理分级的方法与设备，即针对植物纤维原料中纤维细胞与杂细胞组织(含细小纤维)利用中存在相互影响、相互制约，而现有的纤维分级方法产生大量污水，不适合工业化生产利用的问题，推荐了一种生物质原料长短纤维干法梳理分级的方法与设备，采用汽爆预处理与机械梳理组织分级相耦合，分离得到优质纤维组织、杂细胞组织(细小纤维组织)。长纤维束组织可用于造纸、纺织等工业应用的优质纤维原料，而薄壁细胞等组成的细小纤维可用于饲料、人造板等产品，从而实现生物质原料的长短纤维组分分级分离、清洁、高值化利用。同时本文件还对纤维梳理分级的设计原理、设备参数及有关运行基础理论做了介绍，为梳分机的工业化放大提供了科学的理论依据。

（二）任务来源

本标准依据大连市标准化协会《关于下达2026年团体标准立项计划的通知》的要求编制，项目计划编号 202601。本标准由乾佰熙（大连）生物科技有限公司提出，经大连市标准化协会批准，于2026年1月5日正式立项。

二、主要工作过程

第一阶段 标准起草组成立

在接到标准制定任务后，制标单位随即成立了标准起草组，乾佰熙（大连）生物科技有限公司张德全总经理负责整体工作，制定工作方案、工作计划、项目人员分工以及起草标准内容；大连标准认证研究院有限公司王细凤部长负责标准立项申请，关键点的验证工作，检索相关标准和文献，验证和修改标准草稿，以及征集专家意见。

第二阶段：前期预研及调研分析

标准起草组对国内秸秆饲料化处理、蒸汽爆破处理生物质等方面文献进行收集整理，多次到黑龙江、吉林、沈阳等造纸科研机构及生产企业进行了实地调研。

第三阶段：标准起草

标准起草组对蒸汽爆破中原料加水比例、压力和保压时间三个参数进行优化。按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草编写标准文本内容和编制说明内容，并组织开展3次讨论会。

2025年10月15日，乾佰熙（大连）生物科技有限公司组织召开内部研讨会，讨论了标准的框架、标准各个条款的关键环节和关键点，标准起草组根据反馈意见对标准工作组讨论稿进行了修改。

2025年12月4日，乾佰熙（大连）生物科技有限公司召开线上讨论会，会议邀请了哈尔滨工业大学、大连大学、北京优解未来科技有限公司、中国一重设计院等单位相关专家对标准的文本框架、编制说明、征求意见及修改情况进行了讨论。

2026年2月10日，乾佰熙（大连）生物科技有限公司组织召开内部研讨会，标准起草组对标准文本进行了全面、细致的修改和完善，讨论确定了标准文本中关键环节和关键点的可靠性、可操作性及依据，补充完善编制说明，形成《秸秆蒸汽爆破饲料生产工艺技术规范》团体标准征求意见稿。

三、 标准编制原则和主要技术内容确定的依据

（一）标准制定过程遵循的基本原则

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，同时遵循以下原则：

（1）科学性：通过深入研究秸秆饲料加工企业的现状及发展需求，遵循科学性的标准编制要求，运用科学严谨的方法建立了本标准。从科学客观的角度出发，充分考虑企业、消费者、监管者的各方需求，确保标准的合理性和适用性。

（2）先进性：对本标准中有关内容的确定，力求反映本研究领域的国内外先进技术和经验，使标准中所规定的技术内容有利于秸秆蒸汽爆破制板生产工艺技术规范。

（3）规范性：在本标准征求意见稿的编制过程中力求做到技术内容的叙述正确无误，文字表达准确和简明易懂，标准的构成严谨合理，符合科学性；内容编排、层次划分等符合逻辑。

（4）可操作性：可操作性是制定标准的必备因素，因此，在制定标准的过程中，始终把经济实用和可操作性作为重要的依据，以便在执行中容易操作。

以科学技术和实验数据为依据，参考国内外标准，结合我国相关饲料产品生产的实际情况，以科学为基本原则，制定本标准。以“提高秸秆利用率”为出发点，重点从蒸汽爆破处理技术参数要求等方面，规范秸秆蒸汽爆破制板生产，不仅要满足生产经营的需求，还应确保该标准规范的各项指标都能最大程度地满足行业需求。

（二）主要内容确定的依据

本标准文本共分为十章，分别为第一章范围、第二章规范性引用文件、第三章术语和定义、第四章设备设施要求、第五章环境卫生要求、第六章生产工艺流程、第七章生产工艺要求、第八章证实方法。

本工艺首先对生物质原料进行氧化预处理，再通过高压气爆，使原料细胞壁破壁，纤维蓬松、分离，木质素降解。在专用设备及氧化剂的作用下，使原料达到使用白度，最终通过空气载体取代水，利用负压风选，实现干法制浆。

1、生物质原料氧化预处理，使原料预先软化，细胞壁膨润，木质素降解。

2、采用高压气爆破壁处理工艺，使原料细胞壁破裂、纤维蓬松、分离、木质素降解，从而最大限度的减少了助剂的使用甚至不用。

3、利用专用设备和独特的生产工艺，在生产流程中实现漂白。

4、先进的风压式疏解烘干设备有效的脱除原料中的水分，不损伤纤维长度，含水率控制在20%以内。

5、负压风选工艺完全保证了所选产品的合格率 。通过该设备的应用可完全除去粉末和粗梗纤维束，不损伤纤维并保留纤维长度，提高纤维的使用率。

通过上述工艺生产的纸浆，不再需要漂洗、分离，可直接抄纸。

无剪切搓丝技术原理

1、原料通过在高压气爆缸内，在一定压力和温度控制下的氧化反应，充分降解木质素，半纤维素，达到初期压力漂白的目的。

2、使汽体分子能量瞬间集中渗透到植物质中；

3、使植物质原料的可溶性多聚糖分离出来；

4、使半纤维素和木质素组分的官能团从晶格结构里裸露出来；

分子量分布图

分子骤变处理前，非纤维素组分的分子量及分布：

骤变处理后，残存于骤变物中的木质素分子量及分布：

分布图说明

图中看出，闪爆前分布区间为（600，1400）

闪爆后分布区间则右移到（700，1400）

区间的纵坐标值与闪爆前相比，其相应横坐标的纵坐标值也降低了不少。

降低的部分也就是多聚糖类碳水化合物、半纤维素氧化降解物。

四、与现行法律、法规和强制性标准的关系

在本文件的制定过程中严格贯彻国家有关方针、政策、法律和规章，严格执行强制性国家标准和行业标准。与相关的各种基础标准相衔接，遵循政策性和协调同一性的原则。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

在标准制定的过程中没有出现重大意见分歧。

六、贯彻标准的要求和措施建议

建议联合政府相关部门，将本文件作为技术指导文件予以推广应用，以提高秸秆的利用率，推动形成布局合理、多元利用的产业化发展格局，提高秸秆综合利用水平，支撑国家秸秆综合利用政策。

七、其他应予说明的事项

无其他应予说明的事项。