| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/DLAS XXXX—XXXX

秸秆蒸汽爆破制浆生产工艺技术规范

Technical specification for pulping production procss of straw via steam explosion

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

大连市标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由乾佰熙（大连）生物科技有限公司提出。

本文件由大连市标准化协会归口。

本文件起草单位：乾佰熙（大连）生物科技有限公司

本文件主要起草人：

秸秆蒸汽爆破制浆生产工艺技术规范

范围

本文件确立了秸秆蒸汽爆破制浆的生产工艺流程，规定了秸秆蒸汽爆破制浆生产的工艺要求，并描述了相应的证实方法。

本文件适用于以秸秆为原料，经蒸汽爆破等工序纸浆的生产。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 150.1  压力容器 第１部分：通用要求

GB/T 43808  植物提取物 术语

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

术语和定义

GB/T 43808 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

蒸汽爆破  steam explosion

将固体物料用饱和水蒸气进行高压处理一定时间后，瞬时泄压产生爆破的工艺。

[来源：NY/T 4471-2025，3.1]

设备设施要求

一般要求

厂区设计应符合 GBZ 1及相关标准的规定。

各零件需检验合格，外购件和外协件符合相应标准的要求，经验证合格后方能进行装配。

装配后整机运转灵活、平稳、无阻滞现象，转动、传动和调节装置（机构）应灵活可靠，操作方便，无异常响声。

各紧固件连接牢固、无松动现象。

各机构之间的连接应顺畅。

液压、气动、润滑系统或有关部位无漏油、漏水（或渗漏）和漏气等现象。

设备外观不应有图样规定外的凸起、凹陷、粗糙不平和其他损伤等缺陷。

涂漆表面应平整、色泽一致，不应有漏气、皱纹、起泡、流挂、剥落等缺陷。

外露件及外露结合面的边缘应整齐，不应有明显的错位。

气路、水路、电路的管线应排列整齐美观，固定安全可靠。

蒸汽爆破设备应符合 GB/T 150.1的要求。

面向数字化转型的生产设备（如有）宜考虑运行状态可感知、运行信息可交互、运行决策可优化的运行管理总则。

主要设备

阀门

多口蒸汽闪爆罐快开阀门基本使用技术参数包括但不限于：

工作压力：≤2.0MPa；

设计压力：3.0MPa；

工作温度：130℃～180℃；

设计温度：240℃；

工作介质：水蒸气、压缩空气及植物秸秆；

阀门口径：DN300（mm）；

阀头行程：≥300mm；

耐压试验压力：4.5MPa；

气密性试验压力：3.0MPa；

使用寿命：10年，启闭次数≥1000000次；

主体材料：阀头06Cr19Ni10。

负压风选

风选设备由疏解机、滚筒式除粉机、一级负压式风力筛机、二级负压式风力筛机、风机、旋风收集器、粗渣收集器、自动控制器和排压除尘器组成。

滚筒式除粉机、一级负压式风力筛机和二级负压式风力筛机设置在疏解机和风机之间

风选设备各部件之间均以管道的形式连通。

环境卫生要求

厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施。

宜采用密闭系统操作的方式，便于管道清洁。

生产厂房、车间、生产设备、人员、生产过程、检验等应根据最终产品的分类及使用范围符合国家有关要求。

生产工艺流程

秸秆蒸汽爆破制浆生产工艺流程见图 1。

秸秆蒸汽爆破制浆生产工艺流程图

生产工艺要求

原料与加工助剂要求

原料要求

秸秆原料的选择应根据最终产品的分类及使用范围参考国家有关规定。

秸秆原料应具有明确的种属类别，并明确使用部位。

秸秆原料可选用原植物或其初级加工品。

在生产加工前，宜对原料和相关产品进行感官检验，确保原料未发生腐败变质。

原料呈绿色、黄绿色或浅黄色，无沙土、地膜、滴灌带等异物，含水量宜≤14%，无异味，无霉变，无腐烂。原料卫生指标应符合 GB 13078的要求。

加工助剂要求

生产用水应当满足生产工艺要求（GB 5749的要求），对加工用水水质有特殊要求的应符合相应规定。其他加工助剂（应注明种类）应符合国家有关要求。

预处理

秸秆收集

收集的秸秆无地膜、滴灌带等异物，初清指标应符合表1的要求。

初清指标要求

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 玉米秸秆 | 小麦秸秆 |
| 含水率 ≤ | 20% | 18% |
| 杂质含量 ≤ | 3% |  |
| 霉变率 ≤ | 5% |  |
| 杂质包括土块、石子、金属杂质等。 霉变感官检测无明显霉斑。 |  |  |

整理除杂

秸秆原料应通过筛选、拣选、去壳等方式整理除杂，将灰尘、泥土、玻璃、钢丝、塑料等杂质清理干净。

调节水分（湿度）

秸秆的水分（湿度）调到34%左右，按GB/T 6435的规定测定。

机械处理（粗切）

秸秆原料经粗切等机械处理后，长度宜为20 cm ～ 30 cm。

软化处理

宜采用生物酶预处理，使原料预先软化，细胞壁膨润，木质素降解。

蒸汽爆破

蒸汽爆破过程宜控制温度、压力、保压时间、原料水分（湿度）和闪爆次数等因素。

蒸汽压达到1.5MPa～ 3MPa时，保压15s～120s进行闪爆。

分丝

磨浆

宜先后进行高、中浓磨浆处理。

漂白

纸白度：85%；

秸秆转化率：63%。

疏解烘干

疏解烘干设备有效的脱除原料中的水分，含水率控制在 10%以内。

负压风选

通过负压送入一级负压式风力筛机中，合格品被收集器，不合格送入二级负压式风力筛机中，合格品被收集，不合格的回收利用。

废料处理

用于其他原料，如制作秸秆板材、秸秆膜等。

成品处理

质量控制

应满足相关产品质量控制要求或标准要求。

包装

包装应牢固、洁净、防潮，能保护产品的品质，便于储存和运输，同时防止交叉污染。

净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

证实方法

第4章设备、设施、环境、卫生的要求，通过现场勘察、查阅设计文件以及根据引用的GB/T 150.1、GBZ 1等要求进行验证。

原料采购记录、验收记录、生产记录、检测报告等应予以保存，相关记录和报告应至少保存3年。

杂质可通过目视或磁选机等方法进行检测，记录检测结果。

纤维素含量（等级）、水分含量等指标应按产品标准规定的技术要求进行检测，将结果和报告进行记录。

第6章涉及特种设备的要求，通过现场勘察和查阅特种设备的产品合格证、使用登记证、检验报告等进行验证。

第6章涉及爆破设备等风险较高作业的要求，通过观察人员作业情况等进行验证。

净含量按照JJF 1070的规定检测并记录。

参考文献

[1]  GB/T 740  纸浆 试样的采取

[2]  GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

[3]  GB/T 46671  植物提取物生产工艺技术规范

[4]  AQ 7022  制浆造纸安全规范

[5]  NY/T 3494  农业生物质原料纤维素、半纤维素、木质素测定

[6]  NY/T 4471  玉米秸秆饲料蒸汽爆破技术规范

[7]  定量包装商品计量监督管理办法 （国家市场监督管理总局令第70号，2023）